附件1

第三届营口理工学院大学生金相技能大赛

评分标准

| 序号 | 评分项目 | 要求 | 类别 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相图像质量 （70分） | 组织正确与清晰度（40分） | 几乎看不清组织 | 0-5分 |
|  |  |  | 可以辨别组织、组织较正确 | 6-20分 |
|  |  |  | 组织比较清晰、组织正确 | 21-35分 |
|  |  |  | 组织很清晰、组织正确 | 36-40分 |
|  |  | 划痕 （20分） | 划痕粗大且很多 | 0-5分 |
|  |  |  | 划痕数量中等 | 6-15分 |
|  |  |  | 划痕很少或没有 | 16-20分 |
|  |  | 假象 （10分） | 假象严重程度（没有假象得满分10分） | 0-10分 |
| 2 | 样品清洁程度 （10分，包括宏观划痕） | 视污迹、坑点多少情况给分 | 污迹、坑点多 | 0-3分 |
|  |  |  | 污迹、坑点中等 | 4-7分 |
|  |  |  | 污迹、坑点少或没有 | 8-10分 |
| 3 | 样品观察面平整度（10分） | 目测，视平整度给分，越平整分数越 高 | 有明显坡面 | 0-3分 |
|  |  |  | 坡面小基本平整 | 4-7分 |
|  |  |  | 很平整 | 8-10分 |
| 4 | 操作习惯（10分） | 引导学生良好实验习惯 | 样品磨面倒角 | 0-2分 |
|  |  |  | 浸蚀后不乱扔药棉等 | 0-2分 |
|  |  |  | 整理砂纸、清洁场地 | 0-2分 |
|  |  |  | 合理节约使用耗材 | 0-2分 |
|  |  |  | 规范使用显微镜 | 0-2分 |